Продукция → Лента стальная х/к → Магнитопроводы

Магнитопроводы из электротехнической стали марок 3422…3425 производства ОАО "Ашинский металлургический завод"

увеличитьМарка	d	D	H	 	Марка	d	D	H

ОЛ	10	16	5	ОЛ	36	56	16

ОЛ	20	25	5	ОЛ	26	56	13

ОЛ	15	25	5	ОЛ	42	56	32

ОЛ	20	26	5	ОЛ	26	56	10

ОЛ	16	26	20	ОЛ	49	58	20

ОЛ	16	26	12,5	ОЛ	40	60	32

ОЛ	20	26	5	ОЛ	49	61	20

ОЛ	18	28	5	ОЛ	50	61	25

ОЛ	18	32	10	ОЛ	50	62	25

ОЛ	20	32	10	ОЛ	40	63	20

ОЛ	20	32	16	ОЛ	40	63	32

ОЛ	20	34	10	ОЛ	40	64	20

ОЛ	20	35	8	ОЛ	40	64	12,5

ОЛ	18	38	10	ОЛ	32	70	32

ОЛ	21	38	10	ОЛ	40	74	20

ОЛ	25	40	20	ОЛ	69	78	20

ОЛ	25	40	15	ОЛ	50	80	40

ОЛ	32	42	32	ОЛ	69	81	25

ОЛ	25	45	16	ОЛ	60	90	32

ОЛ	30	45	20	ОЛ	70	90	25

ОЛ	37	46	10	ОЛ	60	100	32

ОЛ	26	46	15	ОЛ	63	100	32

ОЛ	26	46	15	ОЛ	60	105	32

ОЛ	26	46	20	ОЛ	60	108	32

ОЛ	26	46	10	ОЛ	70	110	20

ОЛ	33	46	25	ОЛ	100	114	20

ОЛ	25	46	25	ОЛ	75	125	20

ОЛ	32	50	10	ОЛ	138	151	20

ОЛ	32	50	16	ОЛ	92	158	40

ОЛ	32	50	32	ОЛ	100	164	32

ОЛ	35	51	8	ОЛ	100	164	48

ОЛ	32	52	32	ОЛ	100	164	64

ОЛ	35	53	25	ОЛ	164	204	7,5

ОЛ	35	53	20	ОЛ	164	204	15

ОЛ	38	54	20	ОЛ	120	210	64