- ГМ440В

- Магнитные свойства кольцевых магнитопроводов из аморфных и нанокристаллических сплавов в защитных контейнерах

- ГАММАМЕТ® 440В

Магнитопроводы ГАММАМЕТ® 440В изготавливаются из ленты толщиной 25 мкм с аморфной структурой. Лента получается методом быстрой закалки из сплава на основе железа. После отжига в поперечном магнитном поле магнитопроводы имеют высокую линейность кривой намагничивания, низкую остаточную магнитную индукцию и низкие удельные магнитные потери.

Область применения: высокочастотные трансформаторы, импульсные трансформаторы, согласующие трансформаторы, широкополосные трансформаторы, измерительные трансформаторы тока и напряжения.

Магнитопроводы изготавливаются любых типоразмеров с наружным диаметром до 140 мм, внутренним диаметром не менее 8 мм, высотой кратной 5 мм и поставляются в защитных контейнерах.

Список кольцевых магнитопроводов в комбинированных защитных контейнерах изготовленных по заказам покупателей Вы можете посмотреть Таблица 1. Масса и геометрические параметры кольцевых магнитопроводов в комбинированных защитных контейнерах

Все манитопроводы имеют класс нагревостойкости А (105°C). По требованию заказчика также изготавливаются магнитопроводы класса нагревостойкости F (155°C).

Полный срок службы магнитопроводов - 30 лет

Магнитопроводы ГАММАМЕТ® 440В заменяют магнитомягкие железоникелевые сплавы и ферриты с линейной кривой намагничивания. Технические условия ТУ 1261-030-12287107-2007 гарантируют следующие магнитные параметры:

| Магнитопровод | Коэффициент прямоугольности Кп800, не более | Коэрцитивная сила, А/м, не более | Магнитная индукция В800, Тл, не менее |
| --- | --- | --- | --- |
| ГМ 440В | 0,15 | 8,0 | 1,45 |

При производстве магнитопроводов ГМ 440В использованы следующие патенты России, которыми владеет НПП "Гаммамет": 2149473.

Подробную информацию о магнитных свойствах магнитопроводов ГМ 440В можно найти в книге: Стародубцев Ю.Н., Белозеров В.Я. "Магнитные свойства аморфных и нанокристаллических сплавов"

| Типичные физические свойства |  |
| --- | --- |
| Магнитная индукция насыщения В800 | 1,5 Тл |
| Максимальная относительная магнитная проницаемость | 20000 |
| Коэрцитивная сила | 4 A/m |
| Коэффициент прямоугольности Вr/В800 | 0,06 |
| Магнитострикция насыщения | 25×10-6 |
| Удельное электросопротивление | 1,3×10-6 Ом×м |
| Плотность | 7300 кг/м3 |
| Температура Кюри | 420°C |
| Удельные магнитные потери при частоте f<3 кГц |  |
| P = 1,2×10-3f1,1Bm1,6 (Вт/кг) |  |
| Удельные магнитные потери при частоте 3<f<200 кГц |  |
| P = 3×10-5f1,6Bm2,1 (Вт/кг) |  |
| f – частота (Гц), Вm – максимальная магнитная индукция (Тл) |  |

- Петля магнитного гистерезиса

- Кривые намагничивания

- Магнитная проницаемость

- ГАММАМЕТ® 503В

Магнитопроводы ГАММАМЕТ® 503В изготавливаются из ленты толщиной 25 мкм с аморфной структурой. Лента получается методом быстрой закалки из сплава на основе кобальта. После отжига в поперечном магнитном поле магнитопроводы имеют высокую начальную магнитную проницаемость, высокую линейность кривой намагничивания, низкую остаточную магнитную индукцию и низкие удельные магнитные потери.

Область применения: высокочастотные трансформаторы, импульсные трансформаторы, согласующие трансформаторы, широкополосные трансформаторы, измерительные трансформаторы тока и напряжения.

Магнитопроводы изготавливаются любых типоразмеров с наружным диаметром до 140 мм, внутренним диаметром не менее 8 мм, высотой кратной 5 мм и поставляются в защитных контейнерах.

Список кольцевых магнитопроводов в комбинированных защитных контейнерах изготовленных по заказам покупателей Вы можете посмотреть Таблица 1. Масса и геометрические параметры кольцевых магнитопроводов в комбинированных защитных контейнерах

Все манитопроводы имеют класс нагревостойкости А (105°C). По требованию заказчика также изготавливаются магнитопроводы класса нагревостойкости F (155°C).

Полный срок службы магнитопроводов - 30 лет.

Магнитопроводы ГАММАМЕТ® 503В заменяют магнитомягкие железоникелевые сплавы и ферриты с прямоугольной петлей магнитного гистерезиса. Технические условия ТУ 1261-030-12287107-2007 гарантируют следующие магнитные параметры:

| Магнитопровод | Коэффициент прямоугольности Кп800, не более | Начальная относительная магнитная проницаемость, не менее | Коэрцитивная сила, А/м, не более | Магнитная индукция В800, Тл, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГМ 503В – 1 кл. | 0,07 | 15000 | 0,8 | 0,55 |
| ГМ 503В – 2 кл. | 0,1 | 30000 | 0,6 | 0,55 |

При производстве магнитопроводов ГМ 503В использованы следующие патенты России, которыми владеет НПП "Гаммамет": 2098505, 2115968.

Подробную информацию о магнитных свойствах магнитопроводов ГМ 503В можно найти в книге: Стародубцев Ю.Н., Белозеров В.Я. "Магнитные свойства аморфных и нанокристаллических сплавов"

| Типичные физические свойства |  |
| --- | --- |
| Магнитная индукция насыщения В800 | 0,58 Тл |
| Начальная относительная магнитная проницаемость | 40000 |
| Максимальная относительная магнитная проницаемость | 50000 |
| Коэрцитивная сила | 0,25 A/m |
| Коэффициент прямоугольности Вr/В800 | 0,03 |
| Магнитострикция насыщения | <0,2×10-6 |
| Удельное электросопротивление | 1,2×10-6 Ом×м |
| Плотность | 7700 кг/м3 |
| Температура Кюри | 260°C |
| Температура кристаллизации | 530°C |
| Удельные магнитные потери при частоте 3<f<200 кГц |  |
| P = 7,5×10-7f1,86Bm2,03 (Вт/кг) |  |
| f – частота (Гц), Вm – максимальная магнитная индукция (Тл) |  |

- Петля магнитного гистерезиса

- Кривые намагничивания

- Магнитная проницаемость

- ГАММАМЕТ® 412В

Магнитопроводы ГАММАМЕТ® 412В изготавливаются из ленты толщиной 25 мкм с нанокристаллической структурой. Лента получается методом быстрой закалки из сплава на основе железа. После отжига в поперечном магнитном поле магнитопроводы имеют высокую начальную магнитную проницаемость, высокую линейность кривой намагничивания, низкую остаточную магнитную индукцию и низкие удельные магнитные потери.

Область применения: высокочастотные трансформаторы, импульсные трансформаторы, согласующие трансформаторы, широкополосные трансформаторы, измерительные трансформаторы тока и напряжения.

Магнитопроводы изготавливаются любых типоразмеров с наружным диаметром до 140 мм, внутренним диаметром не менее 8 мм, высотой кратной 5 мм и поставляются в защитных контейнерах.

Список кольцевых магнитопроводов в комбинированных защитных контейнерах изготовленных по заказам покупателей Вы можете посмотреть Таблица 1. Масса и геометрические параметры кольцевых магнитопроводов в комбинированных защитных контейнерах

Все манитопроводы имеют класс нагревостойкости А (105°C). По требованию заказчика также изготавливаются магнитопроводы класса нагревостойкости F (155°C).

Полный срок службы магнитопроводов - 30 лет.

Магнитопроводы ГАММАМЕТ® 412В заменяют магнитомягкие железоникелевые сплавы и ферриты с линейной кривой намагничивания. Технические условия ТУ 1261-030-12287107-2007 гарантируют следующие магнитные параметры:

| Магнитопровод | Коэффициент прямоугольности Кп800, не более | Начальная относительная магнитная проницаемость, не менее | Коэрцитивная сила, А/м, не более | Магнитная индукция В800, Тл, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГМ 412В – 1 кл. | 0,20 | 10 000 | 3,0 | 1,15 |
| ГМ 412В – 2 кл. | 0,15 | 20 000 | 2,0 | 1,15 |

При производстве магнитопроводов ГМ 412В использованы следующие патенты России, которыми владеет НПП "Гаммамет": 2009257, 2009258, 2033649, 2117714.

Подробную информацию о магнитных свойствах магнитопроводов ГМ 412В можно найти в книге: Стародубцев Ю.Н., Белозеров В.Я. "Магнитные свойства аморфных и нанокристаллических сплавов"

| Типичные физические свойства |  |
| --- | --- |
| Магнитная индукция насыщения В800 | 1,12Тл |
| Начальная относительная магнитная проницаемость | 30000 |
| Максимальная относительная магнитная проницаемость | 45000 |
| Коэрцитивная сила | 1,2 A/m |
| Коэффициент прямоугольности Вr/В800 | 0,07 |
| Магнитострикция насыщения | 1,5×10-6 |
| Удельное электросопротивление | 1,25×10-6 Ом×м |
| Плотность | 7400 кг/м3 |
| Температура Кюри | 610°C |
| Термический коэффициент линейного расширения | 11×10-6 К-1 |
| Удельные магнитные потери при частоте 10 <f<200 кГц |  |
| P=4,4×10-6f1,7Bm2 (Вт/кг3) |  |
| f – частота (Гц), Вm – максимальная магнитная индукция (Тл) |  |

- Петля магнитного гистерезиса

- Кривые намагничивания

Цифрами у кривых обозначена частота в кГц. Кривая f = 0 соответствует основной кривой намагничивания

- Магнитная проницаемость

При фиксированной максимальной магнитной индукции

- ГАММАМЕТ® 501

Магнитопроводы ГАММАМЕТ® 501 изготавливаются из ленты толщиной 25 мкм с аморфной структурой. Лента получается методом быстрой закалки из сплава на основе кобальта. Сплав имеет высокую начальную магнитную проницаемость, низкие коэрцитивную силу и удельные магнитные потери.

Область применения: измерительные трансформаторы тока и напряжения, высокочастотные трансформаторы, согласующие трансформаторы, магнитные модуляторы, высокочувствительные датчики, магнитные экраны.

Магнитопроводы ГАММАМЕТ® 501 изготавливаются любых типоразмеров с наружным диаметром до 600 мм, внутренним диаметром не менее 8 мм, высотой кратной 5 мм и поставляются в защитных контейнерах.

Список кольцевых магнитопроводов в комбинированных защитных контейнерах изготовленных по заказам покупателей Вы можете посмотреть Таблица 1. Масса и геометрические параметры кольцевых магнитопроводов в комбинированных защитных контейнерах

Все магнитопроводы имеют класс нагревостойкости А (105°C).

Полный срок службы магнитопроводов - 30 лет.

Технические условия ТУ 1261-030-12287107-2007 гарантируют следующие магнитные свойства материала магнитопроводов:

| Магнитопровод | Начальная относительная магнитная проницаемость, не менее |  |  | Статическая коэрцитивная сила, А/м, не более |  |  | Магнитная индукция В800, Тл, не менее |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 1 класс | 2 класс | 3 класс | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| ГМ 501 | 100000 | 150000 | 200000 | 0,40 | 0,30 | 0,25 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |

Заказ в полном объеме выполняется на магнитопроводы ГМ 501 – 1 класс. Магнитопроводы более высокого класса выбирают из текущей продукции.

При производстве магнитопроводов ГМ 501 использованы следующие патенты России, которыми владеет НПП "Гаммамет": 2009246, 2009248, 200949.

Подробную информацию о магнитных свойствах магнитопроводов ГМ 501 можно найти в книге: Стародубцев Ю.Н., Белозеров В.Я. "Магнитные свойства аморфных и нанокристаллических сплавов"

| Типичные физические свойства |  |
| --- | --- |
| Магнитная индукция насыщения В800 | 0,43 Тл |
| Максимальная относительная магнитная проницаемость | 600000 |
| Коэрцитивная сила | 0,15 A/m |
| Коэффициент прямоугольности Вr/В800 | 0,6 |
| Магнитострикция насыщения | <0,2×10-6 |
| Удельное электросопротивление | 1,4×10-6 Ом×м |
| Плотность | 7700 кг/м3 |
| Температура Кюри | 160°C |
| Температура кристаллизации | 570°C |
| Коэффициент термического линейного расширения | 11×10-6К-1 |
| Удельные магнитные потери при частоте 3<f<200 кГц |  |
| P = 3,6×10-6f1,72Bm2,12 (Вт/кг) |  |
| f – частота (Гц), Вm – максимальная магнитная индукция (Тл) |  |

- Семейство частных статических петель магнитного гистерезиса

- Динамические кривые намагничивания

Цифрами у кривых обозначена частота в кГц. Кривая f = 0 соответствует основной кривой намагничивания

- Магнитная проницаемость при максимальной магнитной индукции Bm = 0,01 Тл

- Влияние температуры

- ГАММАМЕТ® 43ДС

Магнитопроводы ГАММАМЕТ® 43ДC изготавливаются из ленты толщиной 25 мкм с аморфной структурой. Лента получается методом быстрой закалки из сплава на основе кобальта. После отжига в поперечном магнитном поле магнитопроводы имеют высокую начальную магнитную проницаемость, высокую линейность кривой намагничивания, низкую остаточную магнитную индукцию и низкие удельные магнитные потери. Магнитопроводы покрыты изоляционной пленкой из полимерных материалов, выдерживающей напряжение не менее 5 кВ. Покрытие может быть изготовлено также из стеклянной электроизоляционной ленты или эпоксидной эмали. Магнитопроводы обладают повышенной прочностью и могут использоваться без защитных контейнеров.

Область применения: высокочастотные трансформаторы, согласующие трансформаторы, импульсные трансформаторы, широкополосные трансформаторы, измерительные трансформаторы тока и напряжения.

Магнитопроводы изготавливаются любых типоразмеров с наружным диаметром до 140 мм. Магнитопроводы ГАММАМЕТ® 42ДС предпочтительно использовать при частоте до 200 кГц.

Список кольцевых магнитопроводов типа ДС изготовленных по заказам покупателей Вы можете посмотреть Таблица 2. Масса и геометрические параметры кольцевых магнитопроводов типа ДС

Все магнитопроводы имеют класс нагревостойкости А (105°C). По требованию заказчика также изготавливаются магнитопроводы класса нагревостойкости F (155°C).

Полный срок службы магнитопроводов - 30 лет.

Магнитопроводы ГАММАМЕТ® 43ДC заменяют магнитомягкие железоникелевые сплавы и ферриты с линейной кривой намагничивания. Технические условия ТУ 1261-031-12287107-2008 гарантируют следующие магнитные параметры:

| Магнитопровод | Коэффициент прямоугольности Кп800, не более | Начальная относительная магнитная проницаемость, не менее | Коэрцитивная сила, А/м, не более | Магнитная индукция В800, Тл, не менее |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГМ 43ДС – 1кл. | 0,1 | 10000 | 1,2 | 0,38 |
| ГМ 43ДС – 2кл. | 0,1 | 20000 | 0,8 | 0,38 |

В магнитопроводах типа ДС все магнитные параметры отнесены к единице геометрического сечения или единице объема магнитопровода, т. е. условно считается, что магнитопровод заполнен неким эффективным магнитным материалом с табличными магнитными свойствами. Поэтому в электротехнических расчетах коэффициент заполнения магнитопровода магнитным материалом принимается равным 1.

При производстве магнитопроводов ГМ 43ДС использованы следующие патенты России, которыми владеет НПП "Гаммамет": 2098505, 2115968.

Подробную информацию о магнитных свойствах магнитопроводов ГМ 43ДС можно найти в книге: Стародубцев Ю.Н., Белозеров В.Я. "Магнитные свойства аморфных и нанокристаллических сплавов"

| Типичные физические свойства |  |
| --- | --- |
| Магнитная индукция насыщения В800 | 0,4 Тл |
| Начальная относительная магнитная проницаемость | 35000 |
| Максимальная относительная магнитная проницаемость | 40000 |
| Коэрцитивная сила | 0,4 A/m |
| Коэффициент прямоугольности Вr/В800 | 0,05 |
| Магнитострикция насыщения | <0,2×10-6 |
| Удельное электросопротивление | 1,2×10-6 Ом×м |
| Плотность | 5400 кг/м3 |
| Температура Кюри | 260°C |
| Удельные магнитные потери при частоте 3<f<200 кГц |  |
| P = 0,091f1,7Bm2 (Вт/м3) |  |
| f – частота (Гц), Вm – максимальная магнитная индукция (Тл) |  |

- Петля магнитного гистерезиса

- Кривые намагничивания

- Магнитная проницаемость

- ГАММАМЕТ® 11ДС

Магнитопроводы ГАММАМЕТ® 11ДС изготавливаются из ленты толщиной 25 мкм с аморфной структурой. Лента получается методом быстрой закалки из сплава на основе кобальта. Магнитопроводы имеют высокую начальную магнитную проницаемость и низкие удельные магнитные потери. Магнитопроводы покрыты изоляционной пленкой из полимерных материалов, выдерживающей напряжение не менее 5 кВ. Покрытие может быть изготовлено также из стеклянной электроизоляционной ленты или эпоксидной эмали. Магнитопроводы обладают повышенной прочностью и могут использоваться без защитных контейнеров.

Область применения: высокочастотные трансформаторы, измерительные трансформаторы тока и напряжения, согласующие трансформаторы, магнитные модуляторы, высокочувствительные датчики.

Магнитопроводы изготавливаются любых типоразмеров с наружным диаметром до 600 мм. Магнитопроводы ГАММАМЕТ® 11ДС предпочтительно использовать при частоте до 200 кГц.

Список кольцевых магнитопроводов типа ДС изготовленных по заказам покупателей Вы можете посмотреть Таблица 2. Масса и геометрические параметры кольцевых магнитопроводов типа ДС

Все магнитопроводы имеют класс нагревостойкости А (105°C).

Полный срок службы магнитопроводов - 30 лет

Магнитопроводы ГАММАМЕТ® 11ДС заменяет магнитомягкие железоникелевые сплавы и ферриты. Технические условия ТУ 1261-031-12287107-2008 гарантируют следующие магнитные параметры:

| Магнитопровод | Начальная относительная магнитная проницаемость, не менее |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 класс | 2 класс | 3 класс |
| ГМ 11ДС | 30000 | 50000 | 70000 |

Заказ в полном объеме выполняется на магнитопроводы ГМ 11ДС – 1 класс. Магнитопроводы более высокого класса выбирают из текущей продукции.

В магнитопроводах типа ДС все магнитные параметры отнесены к единице геометрического сечения или единице объема магнитопровода, т. е. условно считается, что магнитопровод заполнен неким эффективным магнитным материалом с табличными магнитными свойствами. Поэтому в электротехнических расчетах коэффициент заполнения магнитопровода магнитным материалом принимается равным 1.

При производстве магнитопроводов ГМ 11ДС использованы следующие патенты России, которыми владеет НПП "Гаммамет": 2009246, 2009248, 200949.

Подробную информацию о магнитных свойствах магнитопроводов ГМ 11ДС можно найти в книге: Стародубцев Ю.Н., Белозеров В.Я. "Магнитные свойства аморфных и нанокристаллических сплавов"

| Типичные физические свойства |  |
| --- | --- |
| Магнитная индукция насыщения В800 | 0,32 Тл |
| Начальная относительная магнитная проницаемость | 50000 |
| Максимальная относительная магнитная проницаемость | 150000 |
| Коэрцитивная сила | 0,4 A/m |
| Коэффициент прямоугольности Вr/В800 | 0,5 |
| Магнитострикция насыщения | <0,2×10-6 |
| Удельное электросопротивление | 1,4×10-6 Ом×м |
| Плотность | 5400 кг/м3 |
| Температура Кюри | 160°C |
| Удельные магнитные потери при частоте f<3000 кГц |  |
| P=2,2f1,2Bm2 (Вт/м3) |  |
| Удельные магнитные потери при частоте 3000<f<200000 кГц |  |
| P=0,025f1,8Bm2,2 (Вт/м3) |  |
| f - частота (Гц), Вm - максимальная магнитная индукция (Тл) |  |

- Петля магнитного гистерезиса

- Кривые намагничивания

- Магнитная проницаемость

- Ссылки